1107 fr DEF

Le classement d’aspect de l’épicéa et du pin

La norme européenne NBN EN 1611-1 relative aux qualités des bois résineux est en vigueur depuis plusieurs années. Toutefois, dans le commerce, les bois résineux importés sont toujours commercialisés suivant les qualités scandinaves (livre vert). Entre-temps, ce livre vert a été remplacé par un livre bleu.

Heureusement, ces deux livres coïncident en grande partie. C’est pourquoi il est intéressant d’avoir certaines notions du contenu du livre bleu.

TEXTE : DR. IR. HUGO COPPENS, COORDINATEUR PROJET IWT ‘UTILISATION DU BOIS ET DES MATERIAUX COMPOSITES DANS LE SECTEUR DU BOIS ET DU MEUBLE’, RESPONSABLE DE DOMAINE ‘BOIS DE STRUCTURE’ ; CTIB-TCHN.BE

WWW.CTIB-TCHN.BE

S’agit-il du livre vert ou du livre bleu ? Et qu’en est-il de la norme européenne ?

En pratique, ce sont les ‘grading rules’ nordiques qui sont couramment utilisées. Les qualités les plus connues pour les bois résineux importés sont IV (fourth quality), VI (sixth quality) et unsorted (U/S) suivant le livre vert scandinave.

La norme européenne NBN EN 1611-1 relative aux qualités des bois résineux est d’application depuis des années, mais sur le plan commercial ce sont principalement les règles de classement scandinaves qui sont appliquées pour les bois résineux importés.

Depuis la parution de la nouvelle version de la STS 04.2 menuiserie – édition 2008*, les cahiers des charges devraient normalement faire uniquement référence à la NBN EN 1611-1* en ce qui concerne les qualités des bois résineux.

Dans la pratique, toutefois, ce n’est pas le cas. Les architectes mentionnent encore souvent la NBN 272* ou la NBN 544* dans la description des qualités de bois résineux, alors que ces NBN ne sont plus d’application.

Pourquoi l’épicéa et le pin sont-ils soumis à un classement d’aspect ?

Le bois de menuiserie n’est pas du bois de structure. Ce sont donc les règles relatives à l’aspect qui sont d’application et non pas celles relatives à la résistance.

Espèces de bois

Les règles de classement sont uniquement d’application pour l’épicéa (Picea abies) et le pin (Pinus sylvestris).

Sections et humidité du bois

Il ne faut pas oublier que les sections du bois sont considérées à un taux d’humidité de 20 %. La règle de base est qu’une réduction de 4 % du taux d’humidité correspond à 1 % de retrait dimensionnel. Par exemple : 50 x 100 mm à un taux d’humidité de 20 % devient 49 x 98 mm à un taux d’humidité de 12 %.

On parle de bois sec lorsque 97,7 % des pièces d’un lot ont un taux d’humidité inférieur à 25 %.

Tolérances

Pour les dimensions allant jusqu’à 100 mm, on applique une tolérance sur les sections de

-1 mm à +3mm. Au-delà de 100 mm, des tolérances de -2mm à +4mm sont appliquées.

En ce qui concerne la longueur, on ne tolère pas d’écart négatif. Par contre, des écarts positifs jusqu’à +50 mm sont admis.

Quelques règles de base

Pour comprendre le classement d’aspect des bois résineux, il importe de tenir compte de quelques règles de base.

Les quatre côtés d’une pièce de bois sont considérés séparément.

En réalité, le classement se base sur la face qui présente le plus d’aubier, soit la face extérieure de la grume. On suppose que la qualité de l’autre face, la face de cœur (côté moelle), est de qualité identique ou d’une classe inférieure.  Les deux rives sont également prises en compte.

Le classement des bois doit être effectué rapidement. Des erreurs sont donc possibles. Au moins 90 % du lot de bois doit correspondre à la qualité.

En principe, l’épicéa et le pin ne sont pas mélangés lorsqu’ils sont achetés. Au cas où une autre espèce de bois serait tout de même présente dans un lot, la qualité de cette pièce est automatiquement déclassée vers la qualité la plus basse, D.

Sont pris en considération : la taille des nœuds, le nombre de nœuds et le fait qu’ils soient groupés ou non, et ce aussi bien sur les faces que sur les rives. La taille des nœuds est exprimée en mm. Il est tenu compte de l’état physique du nœud, soit sain, mort, avec écorce, pourri ou non adhérent.

Lorsque l’humidité du bois est inférieure à 20 %, les fentes ou déformations peuvent dépasser les valeurs limites définies.

La longueur des fentes est définie en additionnant toutes les fentes sur la face. Le bois qui présente une fente transversale de plus de 100 mm de long appartient à la qualité inférieure, D.

Une flache de maximum 3 mm est tolérée sans limitations. Une flache dont la dimension est inférieure à la moitié de celle de la rive est tolérée à condition qu’elle ne  soit pas plus longue que la largeur du bois, qu’elle ne fasse pas plus de 150 mm de long, et qu’elle n’apparaisse pas sur une extrémité. La proportion des pièces affectées d’une telle flache ne peut dépaisser 3%.

Le bois endommagé est considéré comme une flache.

S’il y a présence d’écorce sur la face, le bois est classe en qualité D. Les poches de résine de moins de 20 mm de longueur sont tolérées sans limitation dans les classes de qualité B et C.

Les attaques d’insectes ne sont pas tolérées, sauf si les piqûres ont un diamètre inférieur à 2 mm et ne sont pas plus profondes que la tolérance négative admise.